Оглавление

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ (ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ)	2

НЕПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА CS 600	2

ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	3

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА CS 600	3

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ (ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ)	4

	ПОДГОТОВКА ПРЕДАКТИВАТОРА CS 408	4

	ПОДГОТОВКА АКТИВАТОРА А22С	4

	ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА СЕРЕБРЕНИЯ G4	4

	ПОДГОТОВКА G5	4

	ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ	4

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОТЬ ЖИЗНИ РЕАГЕНТОВ ПОСЛЕ РАЗВЕДЕНИЯ	5

ЭТАПЫ СЕРЕБРЕНИЯ	6

НАНЕСЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА CS 402	7

МЕТОД НАНЕЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА CS 402	7

ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ CS 600	8

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА CS 601	9

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА CS 602	10

ЛАК CS 402	11

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА CS 403	12

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР G4	13

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР G5	14

АКТИВАТОР А22С	15

КРАСИТЕЛИ С--	16

ПРЕАКТИВАТОР CS 408	17

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ (ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ)

Для металлизации поверхности, её необходимо предварительно загрунтовать специальным грунтом. В случае, если поверхность имеет повреждения (царапины, сколы и пр.), она должна быть предварительно отремонтирована с помощью стандартных материалов, использующихся для ремонта поверхности и обработана  как для финишной окраски. Если поверхность не имеет повреждений, её можно сразу загрунтовывать специальным грунтом, обращая внимание на свойства этой поверхности:

- НЕПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(металлы, сплавы, некоторые разновидности пластиков и т.д.)

- Осуществить предварительную подготовку поверхности (поверхность должна быть чистой, без пыли, ржавчины, масел, шлака и пр.).

- Развести грунт CS 600 с отвердителем для грунта CS 601, добавить при необходимости растворитель CS 602 и нанести краскопультом.

- Сушить нанесённый грунт в течение первых 30 минут при температуре 60°С.

В случае окраски крупных предметов, увеличить время сушки.

После сушки окрашенный предмет можно трогать только в перчатках (из латекса или хлопка).

- МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА CS 600

Грунт наносится распылением с помощью стандартного краскопульта для грунта

- Вязкость								18-22″ cf/4 при 20°С

- Толщина слоя							35-40 мкм

- Размер сопла								1.2-1.4 мм

- Отвердитель								CS 601

- Соотношение катализа						25% по весу

- Растворитель CS 602 (при необходимости)			до 50-60% по весу*

*указанное процентное соотношение не точное, поскольку необходимо учитывать температурный фактор и тип пульверизатора. Обычно конечный пользователь хорошо знает самый удобный для него процент разбавления.

Тщательная очистка поверхности и правильное  нанесение грунта очень важны для получения хорошего результата.

- ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(гипс, дерево, полистирол и т.д.)

- Нанести порозаполняющий грунт на поверхность и высушить его в соответствии с инструкцией по его применению.

- Развести грунт CS 600 с отвердителем для грунта CS 60, добавить при необходимости растворитель CS 602 и нанести пульверизатором.

- Сушить нанесённый грунт в течение первых 30 минут при температуре 60°С.

В случае окраски крупных предметов, увеличить время сушки.

После сушки, окрашенный предмет можно трогать только в перчатках (из латекса или хлопка).

- МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА CS 600

Грунт наносится распылением с помощью стандартного краскопульта для грунта

- Вязкость								18-22″ cf/4 при 20°С

- Толщина слоя							34-40 мкм

- Размер сопла								1.2-1.4 мм

- Отвердитель								CS 601

- Соотношение катализа						25% по весу

- Растворитель CS 603 (при необходимости)			до 50-60% по весу*

*указанное процентное соотношение не точное, поскольку необходимо учитывать температурный фактор и тип пульверизатора. Обычно конечный пользователь хорошо знает самый удобный для него процент разбавления.

Тщательная очистка поверхности и правильное нанесение грунта очень важны для получения хорошего результата.

- РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ (ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ)

ПРЕДАКТИВАТОР, АКТИВАТОР, G4, G5, ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

- ПОДГОТОВКА ПРЕДАКТИВАТОРА CS 408

Смешать 80 гр.  концентрированного предактиватора с 0,92 кг деионизированной воды, Наносить отдельным краскопультом или опрыскивателем.

- ПОДГОТОВКА АКТИВАТОРА А22С

Концентрированный активатор А22С из 0,04 литрового флакона смешать с 0,96 л деионизированной воды. Активатор в объёме 1 л готов к работе.*

*Смесь подготовить за 30 минут до использования (если в помещении температура менее 15 °С, перед загрузкой в оборудование рекомендуется подогреть данный реагент до температуры 20-25 °С).

- ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА СЕРЕБРЕНИЯ G4

Перелить содержимое 0,2 литрового флакона с G4/1 в 0,72 л деионизированной воды и  перемешать. Затем добавить содержимое 0,08 литрового флакона G4/2 в полученный ранее раствор G4/1. Хорошо перемешать. Продукт G4 в объёме 1 л готов к работе.*

*Добавляйте G4/2 к раствору G4/1 непосредственно перед началом работы, поскольку жизнеспособность получаемого продукта G4 после смешивания G4/1 и G4/2, составляет 3 месяца.

- ПОДГОТОВКА G5

Концентрат G5 из 0,2 литрового флакона смешать с 0,8 л деионизированной воды. Хорошо размешать. Продукт G5 готов к работе.

- ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ

Перелить отдельно каждый реагент в специально отведенный напорный бак установки металлизации, ни в коем случае не смешивая их. Подать давление в установку и начать окраску в соответствии с технологическим описанием. После окончания процесса, промыть краскопульты для активатора  и металлизации деионизированной водой и продуть их.

Сопла двойного пистолета должны быть всегда чистыми, чтобы предотвратить образование пятен и других дефектов на металлической поверхности.

Пистолет для деионизированной воды не требует текущего обслуживания, за исключением периодической смазки поршней.

Напорные баки должны очищаться деионизированной водой и бумагой.

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОТЬ ЖИЗНИ РЕАГЕНТОВ ПОСЛЕ РАЗВЕДЕНИЯ

- Предактиватор CS 408							24 часа

- Активатор А22С								24 часа

- G4										3 месяца

- G5										24 месяца

Обязательное условие: хранить реагенты в сухом и прохладном и затемнённом месте.

- ЭТАПЫ СЕРЕБРЕНИЯ

- Предварительная активация.

- Промывка.

- Активация.

- Тщательная промывка.

- Серебрение.

- Тщательная промывка.

- Сушка сжатым воздухом.

Для этапа предварительной активации используется отдельный краскопульт или опрыскиватель.

- На поверхность, покрытую грунтом для металлизации, нанести предактиватор (заранее  подготовленный) однородным слоем, без осаждения капель.

- Промыть поверхность деионизированной водой с помощью пистолета для воды.

- Нанести равномерным слоем, без образования капель активатор с помощью пистолета для активатора.

- С помощью пистолета для воды, промыть поверхность большим количеством  деионизированной воды.

- Нанести раствор G4 и G5 двухсопловым пистолетом. Наносить несколько слоев, без перерывов, близко к предмету, таким образом, чтобы достигнуть эффекта серебрения.

- С помощью  пистолета для воды, промыть поверхность большим количеством деионизированной воды.

- С помощью воздуха (очищенного от влаги и масла), тщательно высушить.

- Сушить в течение 20 минут при 40 °С или в течение 1 часа на открытом воздухе при температуре 25-30 °С, прежде чем наносить слой лака.

- НАНЕСЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА CS 402

Для получения эффекта хромирования,  добавить в 1 кг прозрачного лака CS 402, 4 - 5 гр. красителя DGC (COLOR CHROME).

Нанести легкий слой, подождать 5-10 минут и нанести 2-й слой, более полный.

Для красителей золотого, медного, синего, красного и других цветов - добавить от 20 до 30 гр. соответствующего красителя на 1 кг прозрачного лака CS 402, в зависимости от желаемой интенсивности цвета.

Сушить на воздухе при максимум 45 °С в течении 1 часа, только в том случае, если грунтовка сушилась при температуре 60 градусов.

При горячей сушке, температура не должна превышать 60 °С, во избежание образования складок.

- МЕТОД НАНЕЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА CS 402

Лак  наносится распылением с помощью стандартного краскопульта для лака

- Вязкость								18-22″ cf/4 при 20°С

- Толина слоя								35 - 40 мкм

- Размер сопла								1.2-1.4 мм

- Отвердитель								CS 401

- Соотношение катализа						25% (по весу)

- Растворитель CS 403 (при необходимости)			25-30% (по весу)

Первый слой лака должен быть легким, после этого необходимо дать «отдохнуть» слою 10-15 минут, чтобы он не «сдвинулся».

Второй слой должен быть однородным, чтобы получить желаемый результат.

- ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ CS 600

- ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акриловый алкидно-стеариновый изолирующий грунт для металлизации.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая адгезия ко всем поверхностям: дерево, металл, алюминий, стеклопластик, стекло, керамика, пенополиуретан, пластмасса, и пр.  Хорошая растяжка при нанесении, отсутствие адсорбции.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				банка 1 л.

- ЦВЕТ

Прозрачный.

Для придания цвета можно добавить до 10% по весу черного красителя.

- СООТНОШЕНИЕ КАТАЛИЗА	25%  по весу отвердителя для грунта CS 601

- РАЗБАВЛЕНИЕ			до 50-60% по весу растворителя CS 603

- НАНЕСЕНИЕ			краскопульт, сопло 1.2 - 1.4 мм

- низкого давления:	2-3 бара

- высокого давления: 4-5 бар

Наносить два слоя в противоположном направлении, общей толщиной 35-40 мкм.

- ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ		10-15 минут в зависимости от температуры.

- ВРЕМЯ СУШКИ			60 минут при 60°С

Для получения хорошего конечного эффекта хромирования,  необходимо тщательно соблюдать режимы сушки. В случае недостаточной сушки грунта, могут возникать дефекты конечного покрытия. Кроме того, важно не трогать руками изделие после нанесения грунта и перед металлизацией, так как могут остаться отпечатки, которые будут заметны на конечном покрытии.

- ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА CS 601

- ОПИСАНИЕ

Отвердитель для грунта CS 601 - специальный не желтеющий алифатический изоцианат.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте. Отвердитель вступает в реакцию при попадании влаги. После вскрытия упаковки, тщательно ее закрывать.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				банка 0.5 л.

- СООТНОШЕНИЕ КАТАЛИЗА		25%  по весу с грунтом  CS 600

- РАЗБАВЛЕНИЕ				до 50-60%  по весу растворителя CS 602

- НАНЕСЕНИЕ				Краскопульт, сопло 1.2 - 1.4 мм

- низкого давления:	2-3 бара

- высокого давления: 4-5 бар

Наносить два слоя в противоположном направлении, общей толщиной 35-40 мкм.

- РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА CS 602

- ОПИСАНИЕ

Растворитель для  разбавления грунта.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растворитель – чистый, нерегенерированный, гарантирует хорошую сушку ЛКМ.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:			банка 1 л.

- РАЗБАВЛЕНИЕ			50-60% по весу растворителя для грунта CS600

- НАНЕСЕНИЕ (в составе грунта)	Краскопульт, сопло 1.2 - 1.4 мм

- низкого давления:	2-3 бара

- высокого давления: 4-5 бар

- ЛАК CS 402

- ОПИСАНИЕ

2-х компонентный акриловый блестящий лак  с высоким сухим остатком.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая наносимость, блеск, стойкость к УФ лучам, атмосферостойкость.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				банка 1 л.

- ЦВЕТ

Лак поставляется прозрачным.  Для получения цветовых оттенков, использовать красители.

- СООТНОШЕНИЕ КАТАЛИЗА	25% по весу отвердителя для лака CS 401

- РАЗБАВЛЕНИЕ			до 30% по весу растворителя CS 403

- НАНЕСЕНИЕ				Краскопульт, сопло 1.2 - 1.4 мм

- низкого давления:	2-3 бара

- высокого давления: 4-5 бар

Наносить два слоя с интервалом 15-20 минут. Первый слой должен наноситься легким распылением, второй слой более полный. Не соблюдение интервала времени между нанесением слоёв, может привести к появлению шероховатостей,  уменьшению блеска и пр.

- ВРЕМЯ ИПАРЕНИЯ		15-20 минут в зависимости от температуры.

- ВРЕМЯ СУШКИ			сушка пленки		5-10 минут

контактная сушка		2 часа при 20°С

полная сушка			24 часа при 20°С

45 минут при 50°С

- РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА CS 403

- ОПИСАНИЕ

Растворитель для  разбавления лака.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растворитель – чистый, нерегенерированный, гарантирует хорошую сушку ЛКМ.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:			банка 1 л.

- РАЗБАВЛЕНИЕ			25-30% по весу растворителя для лака CS401

- НАНЕСЕНИЕ			Краскопульт, сопло 1.2 - 1.4 мм

- низкого давления:	2-3 бара

- высокого давления: 4-5 бар

Два слоя с интервалом 15-20 минут. Первый слой должен наноситься легким распылением, второй слой более полный. Не соблюдение интервала времени между нанесением слоёв, может привести к появлению шероховатостей,  уменьшению блеска и пр.

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР G4

- ОПИСАНИЕ

Основной водный раствор с нитратом серебра.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				расфасовка по 0,2 л		G4/1

расфасовка по 0,08 л	G4/2

- ЦВЕТ						Прозрачный.

- СООТНОШЕНИЕ				В 0,72 литра деионизированной воды добавить 0,2 л реагента G4/1 и перемешать. Затем в полученный раствор добавить 0,08 л реагента G4/2. Тщательно перемешать.

- Примечание: После смешивания двух материалов, максимальный срок хранения раствора 1 месяц.

- НАНЕСЕНИЕ				Поле смешивания G4/1 и G4/2 залить металлический раствор G4 в специальный бак, расположенный на аппарате. В момент заполнения бак должен быть чистый, без загрязнений. Плотно закрыть бак.

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР G5

- ОПИСАНИЕ

Водный малокислотный раствор.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				Расфасовка по 0,2 л.			G5

- ЦВЕТ

Прозрачный.

- СООТНОШЕНИЕ				в 0,8 литра деионизированной воды добавить 0,2 л реагента G5 и перемешать.

- НАНЕСЕНИЕ				Залить металлический раствор G5 в специальный бак, расположенный на аппарате. В момент заполнения бак должен быть чистым, без загрязнений. Плотно закрыть бак.

- АКТИВАТОР А22С

- ОПИСАНИЕ

Водный раствор для обезжиривания и активации высушенной пленки грунтовки перед процессом металлизации.

- ХРАНЕНИЕ					хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				 упаковка  0,04 л		А22С

- ЦВЕТ						слегка прозрачный.

- СООТНОШЕНИЕ				деионизированная вода	0,96 л

А22С активатор		0,04 л

Для наилучшей эффективности активатора, рекомендуется подготовить смесь из 2-х компонентов при температуре смешивания 25°С за 6-7 часов до использования, приданной  температуре, активатор должен быть использован в течении 36 часов.

- НАНЕСЕНИЕ

После смешивания А22С и деионизированной воды, выполненного заранее, залить активатор А22 в специальный бак, расположенный на установке металлизации. В момент заполнения бак должен быть чистым, без загрязнений. Плотно закрыть бак.

Примечание: Активатор, замешанный при температуре ниже 10°С не активен. Рекомендуется использование смеси в последующие 36 часов, во избежание пожелтения и потери адгезии слоя серебра.

- КРАСИТЕЛИ С--

- ОПИСАНИЕ

Красители для металлических систем.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				банка  0.04 л.

- ЦВЕТ

DGC001 – КРАСНЫЙ

DGC002 – ЗОЛОТОЙ

DGC003 – ЗЕЛЕНЫЙ

DGC004 – ЧЕРНЫЙ

DGC005 – ТЕМНЫЙ (БРОНЗОВЫЙ ЭФФЕКТ)

DGC006 – СИНИЙ

DGC007 – ФИОЛЕТОВЫЙ

DGC008 – ОРАНЖЕВЫЙ

DGC009 – ХРОМ

- СООТНОШЕНИЕ				до катализа добавить в ЛКМ требуемый краситель в следующем соотношении: 5-10% в зависимости от требуемой интенсивности цвета.

- НАНЕСЕНИЕ				Пульверизатор 		сопло 1.3

- низкого давления	2-3 бара

- высокого давления	4-5 бара

2 слоя с интервалом 15-20 минут.

- ПРЕАКТИВАТОР CS 408

- ОПИСАНИЕ

Водный раствор для обезжиривания и активации высушенной пленки грунтовки перед процессом металлизации.

- ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте.

- УПАКОВКА

Упаковка для продажи:				упаковка по 0,08 л		CS408

- ЦВЕТ

Слегка прозрачный.

- СООТНОШЕНИЕ				деионизированная вода	0,92 л

CS 408 предактиватор	80 гр